汽车涂装技术复习大纲

一、填空题

- 在喷涂施工中，每一层喷涂幅度与上一层喷涂幅度应重叠          到       。

- 涂—4黏度计用于测定黏度在            之间的各种涂料产品。

- 汽车涂料的发展趋势是               、固体粉末化、非异氰酸酯化。

- 我国目前涂料按主要成膜物质中的树脂分类，共分           大类。

- 涂料的作用主要分保护作用、装饰作用、            三个方面。

- 电泳底漆的利用率高达                。

- 电泳底漆是          性涂料，含溶剂量很低，是安全性高的环保涂料。

有机色母一般都是             的，但是             差。

- 对流干燥应用对流传热的原理，利用            为载体。

- 原子灰表面应喷涂                   后再喷面漆。

- 亮度是表示颜色反射                的强弱特性。

二、单选题

- 要求较高的喷涂或在      环境下使用的车辆的喷涂一般要求使用环氧底漆。

A、干旱        B、寒冷       C、湿热    D、高原

- 喷涂第一层双组分涂料后，待涂面      是喷涂第二层的最佳时机。

A、湿润时     B、不沾尘时   C、干燥2h后   D、安全干燥后

- 目前在汽车修补涂装中广泛使用的腻子是        。

A、酚醛腻子     B、环氧腻子   C、油性腻子      D、聚酯腻子

- 涂装时喷出的飞漆流向应尽量        于物体表面。

A、平行         B、垂直       C、呈45度角     D、倾斜30度角

- 涂料喷涂时黏度降低会导致           。

A、流挂         B、橘皮       C、颗粒          D、掉色

- 颜色的三个属性是：              。

A、色调、色相和色彩            B、亮度、白度和色品

C、色度、纯度和饱和度          D、色调、亮度和色度

- 调色机每天搅拌      次，每次        min。

A、1,30~40       B、2，30~40   C、1,15~20       D、2,15~20

- 一下有关VOC的描述正确的是           。

A、其含义为“有机挥发物”

B、一般来说，涂料中的有机溶剂含量越高，VOC越低

C、VOC是用质量分数含量来衡量的

D、VOC对环境的影响很小

- 珍珠色母的基质是          。

A、云母粉       B、铝粉       C、银粉           D、珍珠粉

- 当颜色的三个属性发生变化时，人们可能混淆        之间的变化。

A、色调和亮度   B、色调和色度 C、亮度和色度     D、光度和色调

三、多项选择题

- 对喷枪进行定期解体清洗拆装时，特别注意不要损坏            。

A、喷嘴         B、扳机        C、气帽           D、针塞

- 抛光主要是为了增强涂膜的        。

A、光泽         B、耐水性     C、耐候性         D、平滑度

E、耐蚀性       F、附着

- 底漆的作用主要是提供         。

A、遮盖力       B、附着力     C、耐蚀性         D、防晒性

E、抗污性       F、耐候性

- 什么属于腐蚀的环境。

A、工业大气     B、酸雨        C、土壤           D、化学物质

5、喷涂双组分丙烯酸聚氨酯是一定要佩戴完善的个人防护用品，正确的选择是         。

A、供气式面罩  B、耐溶剂手套  C、安全鞋   D、工作服

四、判断题

| 得分 | 评卷人 | 四、 判断题（每小题 2 分，共 20 分） |
| --- | --- | --- |

- 涂料的遮盖力是由树脂提供的。（  ）

- 静电很弱，不会导致火灾或爆炸。（  ）

- 涂—4黏度计的黏度测定值近似于美国福特4号杯的黏度测定值。（  ）

- 表面涂层是以装饰性为主，不需要具有耐蚀性能和力学性能。（  ）

- 表面粗化能增强涂层的附着力。（  ）

- 紫外线干燥又称为光固化。（  ）

- 修补涂装时中涂漆只宜喷涂一道即可。（  ）

- 一般情况下，喷枪的喷涂气压是0.1~0.2MPa。（  ）

- 和有机颜料相比较，无机颜料一般有较好的耐候性。（  ）

- 硝基漆、稀释剂、防潮剂、脱漆剂属于一般危险品。（  ）

五、问答题

- 人们观察颜色必须具备的三个要素是什么？

答：

- 什么叫硬度？

答：

- 塑料制品的修补工艺流程是怎样的？

答：

参考答案

一、 填空题

- 在喷涂施工中，每一层喷涂幅度与上一层喷涂幅度应重叠  二分之一 到 四分之三  。

- 涂—4黏度计用于测定黏度在   10~150s   之间的各种涂料产品。

- 汽车涂料的发展趋势是   水性化   、固体粉末化、非异氰酸酯化。

- 我国目前涂料按主要成膜物质中的树脂分类，共分  17  大类。

- 涂料的作用主要分保护作用、装饰作用、  特殊作用    三个方面。

- 电泳底漆的利用率高达  95%以上    。

- 电泳底漆是 水性涂料 性涂料，含溶剂量很低，是安全性高的环保涂料。

有机色母一般都是  鲜艳的  的，但是  遮盖率  差。

- 对流干燥应用对流传热的原理，利用  空气  为载体。

- 原子灰表面应喷涂   中涂底漆  后再喷面漆。

- 亮度是表示颜色反射   光线    的强弱特性。

二、单项选择 题

| C | B | D | B | A | D | D | A | A | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、多项选择 题

| ACD | AD | BC | ABCD | ABCD |
| --- | --- | --- | --- | --- |

四、判断题

- 涂料的遮盖力是由树脂提供的。（ × ）

- 静电很弱，不会导致火灾或爆炸。（ × ）

- 涂—4黏度计的黏度测定值近似于美国福特4号杯的黏度测定值。（ √ ）

- 表面涂层是以装饰性为主，不需要具有耐蚀性能和力学性能。（ × ）

- 表面粗化能增强涂层的附着力。（ √ ）

- 紫外线干燥又称为光固化。（ √ ）

- 修补涂装时中涂漆只宜喷涂一道即可。（× ）

- 一般情况下，喷枪的喷涂气压是0.1~0.2MPa。（× ）

- 和有机颜料相比较，无机颜料一般有较好的耐候性。.（√ ）

- 硝基漆、稀释剂、防潮剂、脱漆剂属于一般危险品。（× ）

五、简答题（每题10分，共30分）

1、人们观察颜色必须具备的三个要素是什么？

答：光、物体和视觉特性

2、什么叫硬度？

答：一个物体穿过另一个物体所显示的阻力。

3、塑料制品的修补工艺流程是怎样的？

答：除油、除尘和打磨

喷涂塑料底漆

除油、除尘和打磨

喷涂面漆